四[3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯等2种食品相关产品新品种

一、四[3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯作为扩大使用范围的食品接触材料及制品用添加剂

| 产品名称 | 中文 | 四[3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate] |
| CAS号 |  | 6683-19-8 |
| 其它名称 |  | 2,2-双[[3[3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟苯基]-1-氧代丙氧基]甲基]-1,3-丙二基-3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯丙酸酯 |
| 使用范围 |  | 塑料：聚丁烯-1（PB-1） |
| 最大使用量/% |  | 0.5 |
| 特定迁移量（SML）/（mg/kg） |  | — |
| 最大残留量（QM）/（mg/kg） |  | — |
| 备注 |  | — |

二、1,12-十二烷二酸与3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二环己基甲烷的聚合物作为食品接触材料及制品用树脂新品种

| 产品名称 | 中文 | 1,12-十二烷二酸与3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二环己基甲烷的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Poly[imino(2-methyl-1,4-cyclohexanediyl) methylene(3-methyl-1,4-cyclohexanediyl) imino(1,12-dioxo-1,12-dodecanediyl)] |
| CAS号 |  | 163800-67-7 |
| 其他名称 |  | PA MACM12；聚酰胺MACM 12; 聚[亚氨基(2-甲基-1,4-环己烷二基)亚甲基(3-甲基-1,4-环己烷二基)亚氨基(1,12-二氧代-1,12-十二烷二基)] |
| 通用类别名 |  | 聚酰胺（PA） |
| 使用范围 |  | 塑料 |
| 特定迁移量（SML）/（mg/kg） |  | 0.05 (3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二环己基甲烷) |
| 最大残留量（QM）/（mg/kg） |  |  |
| 备注 |  | 用于重复使用的食品接触材料及制品。 |