附件

N,N,N′,N′-四(2-羟丙基)己二酰胺等4种 
食品相关产品新品种

一、N,N,N′,N′-四(2-羟丙基)己二酰胺作为食品接触材料及制品用添加剂新品种

| 产品名称 | 中文 | N,N,N′,N′-四(2-羟丙基)己二酰胺 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | N,N,N′,N′-tetrakis(2-hydroxypropyl) adipamide |
| CAS号 |  | 57843-53-5 |
| 使用范围 |  | 涂料 |
| 最大使用量/% |  | 6.0 |
| 特定迁移限量（SML） /（mg/kg） |  | 接触非脂肪类食品： 0.05（N,N,N′,N′-四(2-羟丙基)己二酰胺和6-(双(2-羟丙基)氨基)-6-氧代己酸的总和）； 5（二异丙醇胺）。 |
| 最大残留量（QM） /（mg/6 dm2） |  | 接触脂肪类食品： 0.05 (N,N,N′,N′-四(2-羟丙基)己二酰胺和6-(双(2-羟丙基)氨基)-6-氧代己酸的总和）； 5 (二异丙醇胺）。 |
| 备注 |  | 利用该物质生产的涂层厚度不超过15微米，仅限于在室温下使用，不得重复使用，不得用于接触婴幼儿配方食品和母乳，不得用于辐照。 |

二、1,8-二-4-甲苯氨基-9,10-蒽二酮作为扩大使用范围的食品接触材料及制品用添加剂

| 产品名称 | 中文 | 1,8-二-4-甲苯氨基-9,10-蒽二酮 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | 1,8-bis[(4-Methylphenyl)amino] -9,10-anthracenedione |
| CAS号 |  | 82-16-6 |
| 拟扩大使用范围 |  | 塑料：聚碳酸酯(PC) |
| 最大使用量/% |  | 0.2 |
| 特定迁移限量（SML） /（mg/kg） |  | — |
| 最大残留量（QM） /（mg/kg） |  | — |
| 备注 |  | 符合GB 9685中着色剂纯度要求。 添加了该物质的PC材料及制品使用温度不得高于℃。 |

三、甲醛和2-甲酚的聚合物作为食品接触材料及制品用树脂新品种

| 产品名称 | 中文 | 甲醛和2-甲酚的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Formaldehyde polymer with 2-methylphenol |
| CAS号 |  | 25053-96-7 |
| 使用范围 |  | 涂料 |
| 特定迁移限量（SML） /（mg/kg） |  | 15（甲醛） |
| 最大残留量（QM） /（mg/kg） |  | — |
| 备注 |  | — |

四、甲醛和苯酚，对叔丁基苯酚的聚合物作为食品接触材料及制品用树脂新品种

| 产品名称 | 中文 | 甲醛和苯酚，对叔丁基苯酚的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol and phenol |
| CAS号 |  | 28453-20-5 |
| 使用范围 |  | 涂料 |
| 特定迁移限量（SML） /（mg/kg） |  | 15（甲醛）； 0.05（对叔丁基苯酚）； 3（苯酚）。 |
| 最大残留量（QM） /（mg/kg） |  | — |
| 备注 |  | — |