附件1

氨基磺酸等3种食品接触材料及制品用添加剂新品种

一、氨基磺酸

| 产品名称 | 中文 | 氨基磺酸 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | sulfamic acid |
| CAS号 |  | 5329-14-6 |
| 使用范围 |  | 纸 |
| 最大使用量（%） |  | 0.1（以纤维干重计） |
| 特定迁移限量（SML）/（mg/kg） |  | — |
| 最大残留量（QM）/（mg/kg） |  | — |
| 备注 |  | — |

二、 甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸乙酯、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯的共聚物

| 产品名称 | 中文 | 甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸乙酯、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯的共聚物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Methylmethacrylate-ethylacrylate-trimethylolpropane trimethacrylate copolymer |
| CAS号 |  | 59779-17-8 |
| 其它名称 |  | MMA-EA-TMPTM共聚物 |
| 使用范围 |  | 线性低密度聚乙烯 (LLDPE) |
| 最大使用量/% |  | 2.0 |
| 特定迁移限量（SML） /（mg/kg） |  | 6.0 (以甲基丙烯酸计)； 6.0 (以丙烯酸计)； 0.05 (三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯)。 |
| 最大残留量（QM） /（mg/kg） |  | — |
| 备注 |  | 与食品接触的温度≤100℃ |

三、N,N,N-三甲基-3-[(1-氧代-2-丙烯-1-基)氨基]-1-丙基氯化铵均聚物

| 产品名称 | 中文 | N,N,N-三甲基-3-[(1-氧代-2-丙烯-1-基)氨基]-1-丙基氯化铵均聚物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | 1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride, homopolymer |
| CAS号 |  | 26427-01-0 |
| 其他名称 |  | 3-(N,N,N-三甲基铵)丙基丙烯酰胺氯化物的均聚物；Homopolymer of 3-(N,N,N-trimethylammonium)propylacrylamide, chloride |
| 使用范围 |  | 纸 |
| 最大使用量/ % |  | 0.1（以纸浆干重计） |
| 特定迁移限量（SML）/（mg/kg） |  | — |
| 最大残留量（QM） /（mg/kg） |  | — |
| 备注 |  | — |

附件2

甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸甲酯的共聚物作为食品接触材料及制品用树脂新品种

甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸甲酯的共聚物

| 产品名称 | 中文 | 甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸甲酯的共聚物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Methylmethacrylate-methylacrylate copolymer |
| CAS号 |  | 9011-87-4 |
| 使用范围 |  | 塑料 |
| 特定迁移限量（SML）/（mg/kg） |  | 6.0（以甲基丙烯酸计）； 6.0（以丙烯酸计）。 |
| 最大残留量（QM） /（mg/kg） |  | — |
| 备注 |  | 1.不得与酒精类食品接触；与食品接触的温度≤100℃。 2.与食品在70℃及以下温度接触时，接触时间无限制；与食品在70～100℃温度之间接触时，接触时间应不超过15分钟 。 |

附件3

2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯与氯乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物扩大使用范围

2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯与氯乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物

| 产品名称 | 中文 | 2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲酯与氯乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with chloroethene and ethenyl acetate |
| CAS号 |  | 26781-49-7 |
| 扩大的使用范围 |  | 塑料、油墨、涂料、纸 |
| 最大使用量（%） |  | 按生产需要适量使用 |
| 特定迁移限量（SML） /（mg/kg） |  | 氯乙烯：ND，DL=0.01mg/kg； 12.0 (乙酸乙烯酯)； 0.02 (2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯)。 |
| 最大残留量（QM） /（mg/kg） |  | 1 (氯乙烯) |
| 备注 |  | — |