附件2

三氧化二铝等2种扩大使用范围或使用量的

食品接触材料及制品用添加剂

一、三氧化二铝

| 产品名称 | 中文 | 三氧化二铝 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Aluminum Oxide |
| CAS号 | 1344-28-1 |  |
| 扩大的使用范围 | 塑料、涂料、油墨、纸张、橡胶 |  |
| 最大使用量/% | 塑料：按生产需要适量使用； 涂料：17； 油墨：2； 纸张：2； 橡胶：2。 |  |
| 特定迁移限量（SML）/（mg/kg） | — |  |
| 最大残留量（QM）/（mg/kg） | — |  |
| 备注 | — |  |

二、氢化蓖麻油乙酸单甘油酯

| 产品名称 | 中文 | 氢化蓖麻油乙酸单甘油酯 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Glycerides, castor-oil-mono, hydrogenated, acetates |
| CAS号 | 736150-63-3 |  |
| 其他名称 | 氢化蓖麻油醋酸单甘油酯; Octadecanoic acid; 1-(12-acetyloxy)-,2,3-bis(acetyloxy)propyl ester; 1-(12-acetoxystearoyl)-2,3-diacetyl glycerol |  |
| 使用范围 | 塑料 |  |
| 扩大的最大使用量/ % | 聚氯乙烯（PVC）：50 |  |
| 特定迁移限量（SML）/（mg/kg） | — |  |
| 最大残留量（QM）/（mg/kg） | — |  |
| 备注 | 所生产的PVC材料及制品用于接触水性食品、酸性食品和乙醇含量不超过15%（体积比）的食品，且使用温度应低于74℃。 |  |